测试结果Test results :

| 序号No. | 测试项目 Test Items | 测试方法/仪器 Test Methods | 单位 Units | 测试结果 Test Results | 技术指标 Technical Indexes | 单项判定 Judgement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 Appearance | Q/QHT 03-2022 | / | 类白色结晶性粉末 White crystalline powder | 类白色结晶性粉末 White crystalline powder | 符合 Qualified |
| 2 | 色度 Chromaticity |  | APHA | <10 | ≤10 | 符合 Qualified |
| 3 | 熔点 Melting point |  | ℃ | 132.0~133.1 | 129.5~133.5 | 符合 Qualified |
| 4 | 水分 Moisture |  | % | 0.08 | ≤0.30 | 符合 Qualified |
| 5 | 炽灼残渣 Burned residue |  | % | 0.07 | ≤0.20 | 符合 Qualified |
| 6 | 含量测定 Content determination |  | % | 99.6 | ≥99.5 | 符合 Qualified |

***报告结束 End of the report***