技术资料
产品名称：
395紫外红粉
外    观:     


   白色至浅黄色
发射颜色及最大波长:   395nm光下蓝色（峰值434nm±5nm）
粒    径:  





  3-8 微米（一次粒径）
密度：






 1.05±0.5g/cm3
主要成分含量:   




  ≥99%
                              2023-9-1

